Форма описания эксперимента

# Часть 1. Заполняется до начала эксперимента
## Цели и задачи
### Основная цель
450мВт при 600-650С
### Запасные цели
### Алгоритм работы

## Печка
Материал нагревателя	фехраль
Толщина	1мм
Длина с завернутыми концами	полня длина проволоки — 128мм
Длина без завёрнутых концов	по 90мм отогнул
Новый?	да
Сопротивление	180?
Намотан по спирали или зигзагом?	спираль
Материал муфеля	шамот
Новый муфель?	да
Высота муфеля над стаканом	2см
Вмазан в муфель?	да
Зазор между муфелем и стаканом радиальный по верху	на глаз - 5мм

## Уголёк
Источник	электрод 18мм
Т-ра обжига
Высота	60
Диаметр или длина, мм	18
Ширина, мм
Насечки	нет
Масса, г
Вид крепления	на шпильке м5 с утоньшителем
Диаметр крепления
Глубина крепления	20-30мм
Диам. Обточки	на конус верхние 10мм под обрез
Длина обточки
Высота до обточки от углолька
Сопротивление уголька по диаметру в середине высоты	-
Сопротивление от одной точки в середине высоты до крепления	8сом
Сопротивление от трёх точек до крепления
Плотность кажущаяся	?
Объём пор	?
Макс. масса впитываемого эл-та	?

## Стакан
Материал	сталь 8**** или ст10
Вн.диам.	28
Высота	74
Новый?	нет
Освобождён от эл-та после прошлого раза?	да и очищен щав. кисл
Способ отвода эл-ва	две шпильки м3
Сопротивление отвода	5сом между шпильками

## Крышка стакана
Толщина	хз
Есть ли реборда	да
Материал	сталь
Разборная, если да, сколько частей?	нет
Отверстие под уголёк	да
Отверстие изолировано?	нет
Другие отверстия	есть 3
Крепится ли к стакану?	нет

## Доп катод
Материал	пока нет
Размеры погруженной части
Площадь погруженной части с рабочей стороны
Новый?
Освобождён от эл-та после прошлого раза?
Зачищен?
Способ отвода эл-ва
Сопротивление отвода
Глубина погружения от верха стенки

## Термопара
Место присоединения	внизу стакана

## Распылитель
Трубка подачи	см дневник
Теплоизоляция трубки подачи
Соединение трубки подачи с корпусом
Вид корпуса
Диаметр корпуса
Высота корпуса
Смещение крепления от оси
Кол-во работающих отверстий при работе в воде расход 4см^3.
Размер пузырьков (сделать фото)
То же, пульсирующая подача 70/40, 2см^3
Размер пузырьков (сделать фото)

## Электролит

Вещество эл-та	NaOH
Газосодержание условное	¼
Уровень до верха стакана	20
Общая масса расчетная	=50г считая,что уголь тоже на ¾ заполнился эл-том. Отвесил около 45г

## Часть 2. Отчёт
### Образец замера
Время	Время от нач	длительность	Уровень элта от крышки	Т	a,единиц	I,мА	U,мВ	P,мВт	Пульсация подачи	Спираль откл?

### Замеры
Уоц макс	944
Длительность периода с положительным Уоц	6ч 30мин с перерывами
Т-ра первого перехода ЭДС через 0	<541
Iкз макс	1.4А
Мощнь макс	пиковая 0.6Вт, в течение минуты 400мВт, длительно 300мВт

### Другие результаты
Выработка
Кривая UI
Удельная мощность на мл. эл-та
Удельная мощность на мл стакана
Удельная мощн.на ед. внешнего объёма
Уровень эл-та в конце опыта
Количество работающих дырок в начале опыта
Количество работающих дырок в конце опыта

### Анализ сопротивления по цепи
При отключенной спирали и подключенной оптимальной нагрузке
Ток,А
Напряжение, мВ
Напряжение на втором выводе уголька (если есть) относительного первого вывода
Напряжение между держателем и клеммой уголька.
Напряжение между клеммой уголька и точкой замера напряжения на угольке
Напряжения на других выводах стакана, относительно напряжения на выводе стакана.
Напряжение на клемме стакана, относительно напряжения на выводе стакна.

Также надо заполнить сводную таблицу.
### Анализ внутреннего сопротивления
ХЗ, как.Нужен более мощный источник тока, чем аккумулятор.
## Спираль
## Выводы
Цель достигнута?
Какие ошибки и недоделки?
Какие объективные проблемы?