Обзор проделанных опытов
Дата	Уголь	Железо	Воздух	Нагрев	Uоц/Iкз	Uн	P	P/V бр,бр2,н	Длит,мин	Крышка/эл-т/матр	Примечания
10.09.05	Древесный 20х20х15, обожж,т-ра хз										Древесный уголь загорается при 300С, электрод 18 — при 360 (хотя нужно учесть возможое КЗ на печку)
10.09.07	Эл-д ф8х25	Ф38х48 без доп.катода	Большой компр. Расп хз	462 стакан	797/0,45	520	104	P/S in [21..36]		Есть/элт не доходит 1.5-см до верха уголька	Эл-т убегал.
10.09.12	Два боченка подтесанных (18мм?)	Видимо, ф38х48 без доп. Катода с крышкой	Видимо, из двух шайб.	479 стакан	928/ / см. табл 2	570 / 26сА	148 при а=10, 2.2ома, / 478С	4.2вт/л нетто	~60	Есть/NaOh/нет	Целью была попытка снизить сопротивление цепи. Эл-д зажёгся уже при 360С. Распылитель сразу травил по резьбе. Iкз мерялось амперметром, первое показание было больше 2А
10.10.10							—				дефицит воздуха
'2010-10-16	обжиг угольков в тигле
'2010-10-24	30ф18	ф38х48	6-уг с игольчатыми отв.				109 при 456С				Изучение падения напряжения на контакте уголь-шпилька — выяснили, что оно маленькое
'2010-10-28	обжиг уголька в засыпке графита										уголёк сгорел
'2010-10-31	древесный уголёк по размеру тигля малого: 25Ф12, R=20-30сОм, 960С, из трёх частей	ф38x48 тройная жестянка перфорированная			948 при 484/1,15 при 496	308 при 503С,R=1.1 I=0.53		5.7 нетто / 30мВт/см^2 древ уголька.		есть/NaOH/нет	кз вроде быть ещё не могло, т.к. dcfcc не был начат.
'2010-11-03	начато написание udcfcc										начато написание программы udcfcc
'2010-11-10	монтаж E154										монтаж E-154 ещё не завершён
'2010-12-12	длинный уголёк 18мм	75ф28									дефицит воздуха
'2011-03-26											что-то обжигаем
'2011-03-27											обжигаем кусочки палочек 33х5.5х6
'2011-03-31											обжигаем кусочки китайских палочек, 5.5х6х33мм, в некоторых просверлено отверсие д2.5х10мм (или длиннее)
'2011-04-01
'2011-04-09	4 маленьких уголька 25х4х4 на гнутой жести, выдержанные при 960 или 1000С, S=16см^2,продольное сопр 145..170сОм	стакан 75ф28,	?		928- недолго держалась		пиковая= 1А, 0.4Вт / долговременная 130мВт				нет test.dat
'2011-04-10	3 из 4 тех же, второй запуск.	свежая железка 27x65мм	?				-
>>	чудо из 6 угольков 4x4x25 с маленьким зазором от жести	то же	?	481 стакан	Iмакс=226 при R=2,5Ом.	979	107мА=105мВт при стабильной т-ре	2.3 брутто	мало	Нет/NaOH/нет	удивительно высокий Uн.
>>	эл-д 33ф8	то же	?	497 стакан	I=1,412, R=0,2Ом и 497С	708	162мА=115мВт	то же	1мин	>>	возможно замыкание на спираль
'2011-04-17	36ф8 с проточкой	стакан 74ф28	помогаем крутилкой				—
'2011-05-09							125мВт				КЗ на спираль
'2011-06-13											что-то жёг
Дата	Уголь	Железо	Воздух	Нагрев	Uоц/Iкз	Uн	P	P/V бр,бр2,н	Длит,мин	Крышка/эл-т/матр	Примечания
11.06.11	обжиг уголька 40ф25->ф15										т-ра 1000, сопре 18сОм
12.06.11	обжиг уголька 52ф25->40ф18										т-ра 1100, сопр-е 18-30сОм
13.06.11	сопр-е 27сОм					530	290мА=160мВт			нет/KOH/нет	долго сушил мокрый KOH, были КЗ.

06.08.11	эл 60ф8	стакан 74ф28	пульс шайбы солнце из толстой жести	590	931мВ/1.4	762	484мА=368мВт	10	30		быстрая деградация, затем перегорел уголёк по ватерлинии P/металл=4.9, P/уголь=22.4, P/зеркало=56
07.08.11	древ 30ф16	то же		570 стакан	1050/1.4	650-750	400-600мА=300-350мВт	10	45	да/NaOh/нет	заметная деградация, но всё работало до конца P/уголь=19.8
21.08.11	эл 35ф8	стакан 40ф15 / ст2пс	пульс кап. труба нержст вн.ф 1мм	560 стакан	924/0.6	700-800	70	10	39	да/NaOH/нет	выброс электролита и ещё непонятно почему деградировало (угольная пена из неснятых опилок?) / P/металл=3.4, P/уголь=7.5,P/зеркало=39.

03.09.11	эл 15ф8 / (всё уточнить)	стакан 40ф15, железка высотой 20 с нарезками	две трубы из нержст, без пульса	530 стакан	903/0.45	730-770	30-50 / (40 держалось довольно долго)	честно — 5.7, нечестно — 7.6	3-4 часа	нет/NaOH/нет	работал долго и выдержал перезапуск с разборкой. / высота эл-т была не более 25мм надо дном. Распылитель очень долго не забивлся. Эл-т убегал, хотя и медленнно. 560 не проверил, т.к. печьне тянет столько.
25.09.11	эл 60ф8	сткан 74ф28	лесенка	600	870/2		~150

Объём стакана 38х48:
полный 54см^3
за вычетом распылителя и зазора 5мм — 37см^3
107

табл. 2.
замер Iкз в зависимости от a 10.09.12. Т-ра 485, электролита мало (возможно, выплеснулся в ходе измерений?)
После замены распылителя неизвестно на какой.
A	Iкз
2	0.19
4	0.29
8	0.59

## Температура зажигания
(Считаем по положительной ЭДС). Для древесного угля — не выше 300, для 18мм электрода — не выше 360.